코스포서비스 제 2024 - 05 호

2024년 코스포서비스 소방 장비 구매 규격서

		품목별 사항

품 명	방화복 상·하의	구매수량	16벌
용 도	각종 화재 및 재난 사고에 대비하여 뛰어나 열 방호성 및 방수 성능등으로 착용자의 신체를 보호하기 위한 상·하 분리형 피복
성 능 및 규 격	□ 성 능 ○ 특수 방화복은 황색(노란색)계열의 상의와 하의가 내․외피로 분리되는 구조일 것. ○ 특수방화복의 겉감은 PBI섬유 또는 동등이상의 재료를 사용할 것. ○ 특수방화복의 내피는 단열 및 방수기능 열과 수분을 외부로 배출하기 위한 투습성능이 있을 것. ○ 지퍼는 내식성이 있는 금속 또는 플라스틱 재질로 하고 지퍼 고리는 가죽이나 내열성능이 있는 섬유로 되어 있을 것 ○ 반사테이프는 형광재와 재귀반사재 일체형으로 구성되며 내열성능과 난연성이 있어야 할 것 ○ 겉감의 발수성능은 KS S ISO 4920:2014에 따라 시험 하며 스프레이 등급이 4급 이상일 것 ○ KFAC 인증을 받은 제품일 것 □ 규 격 - 형식 : 상의와 하의 내. 외피로 분리되는 구조 - 중량 : 4.4kg 이하 - 사이즈 : 1~9호
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

품 명	방화신발	구매수량	16켤레
용 도	화재진압 및 구조활동 시 대원의 발을 안전하게 보호하는 장비
성 능 및 규 격	□ 성 능 ◯ 착용자의 발바닥 보호를 위한 스테인레스 재질의 내답판을 적용 할 것 ◯ 천연고무 몰드창을 저마모성 돌기형 조각으로 성형하여 충격완화 및 미끄럼 방지 ◯ 가벼운 무게와 어떤 동작에도 부하를 최소화한 유연성으로 장시간 착용에도 피로가 덜 한 장비 ◯ 한국소방산업기술원의 방화신발 KFI인증을 득한 제품 □ 규 격 - 마찰계수 : 0.11 이상 - 전기저항 : 60Hz, 14kV의 전극에 1분, 누설전류 5mA이하 - 고무방염시험 : 잔염 및 잔신 시간 2초 이하 - 내열시험 : 260+6-0℃에서 30분 후 분리, 용융, 적하되지 않음 - 고온단열성 : 250℃ 10분 시 신발 내부온도 42℃이하 250℃ 40분 시 겉창 분리, 겉창 외관 변화없음 - 내전도열시험 : 500℃, 30초 이후 안창의 표면온도가 44℃이하 - 내 수 성 : 300,000회 굴곡 시 내부 물침투 없음 - 사 이 즈 : 240 ~ 300mm 5mm단위 - 교체 가능한 깔창 제공
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

품 명	방화헬멧	구매수량	6개
용 도	화재진압 및 구조활동 시 열기 및 외부의 충격으로부터 대원의 머리를 안전하게 보호하는 장비
성 능 및 규 격	□ 성 능 ◯ 사람 머리모형에 전해지는 최고 전달 충격력이 4,540N을 초과하지 않고, 모체와 착장체의 기능이 유지 ◯ 공기호흡기 면체를 착용한 후 그 위에 헬멧을 쓸 수 있는 구조로서 시야에 장애가 없을 것 ◯ 착용자의 머리둘레에 맞게끔 다이얼 형태의 조절핸들이 있을 것 ◯ 헬멧의 물받이 및 턱끈과 버클의 탄화길이는 100mm 이하일 것 ◯ 물받이에 불꽃을 가열한 경우 잔염 및 잔신시간이 2초 이내일 것 ◯ 한국소방산업기술원의 방화헬멧 KFI인증을 득한 제품 □ 규 격 - 형식 : 목 부위까지 보호할 수 있는 형태 - 중량 : 1.4kg 이하 (1,333g±67g) - 모체 : PEI - 착장체 등: PA, PC 등 - 물받이 : 아라미드계 섬유, PTFE - 안면렌즈 : PC • 모체, 충격흡수재, 턱걸이 끈, 턱받침 착장체등이 땀시험 및 두발유시험에서 팽윤, 연화등이 되지 않을 것
구성품	없음
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

품 명	방화두건	구매수량	16개
용 도	화재진압 및 구조현장에서 화염분출이나 위험물질 폭발로부터 대원들의 머리와 목, 안면부위를 보호할 수 있는 개인 안전 보호구
성 능 및 규 격	□ 성 능 ◯ 방화두건 재질은 PBI계 섬유의 직물일 것 ○ 각각의 분리층에 의하여 시험하였을 경우 용융하거나 적하되지 않을 것 ○ 인두와 목부분을 충분히 감싸는 구조일 것 ○ 헬멧 착용시 정수리 부분의 뭉침(겹침) 현상이 없을 것 ○ 피부와 접촉하는 것은 땀이나 머리기름등에 의해서 손상되징 않을 것 ○ 겨울철과 여름철의 기온변화 등에 변형되지 않을 것 ○ 파열, 절상, 균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 아니하여야 하며, 기능상 지장을 초래하는 흠이 있어서는 안될 것 □ 규 격 - 내열성능 : 260~265℃의 열풍순환식 향온기에 5분간 넣었을 경우 수축율 10%이하 - 성분 : PBI 40%, 아라미드 60% - 난연성능 : 잔염시간 2초이내, 탄화길이 1cm이내 - 내수축성능 : ±5% 이내 - 솔기강도 : 450kPa 이상 - 방호성능 : 불꽃열(HTI24 11초 이상, HTI24-HTI12 4초이상) 복사열(HTI24 14초 이상, HTI24-HTI12 4초이상)
구성품	없음
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

품 명	공기호흡기 안면부	구매수량	16개
용 도	화재진압현장에서 발생하는 산소결핍, 유독가스로부터 대원의 호흡구를 보호하는 공기호흡기용 안면부
성 능 및 규 격	○ 안면부를 착용한 채로 용기 속의 공기를 사용하지 않고도 대기 호흡이 가능한 구조일 것 ○ 공기밸브에는 비상시 별도의 공기관로를 통하여 용기 내 공기를 공급받을 수 있는 BY-PASS 장치가 반드시 있을 것 ○ 공급밸브는 FBO 방식으로 안면부를 착용한 후 별도의 밸브를 조작하지 않고도 첫 호흡만으로 신속하고 간편한 사용이 가능할 것 ○ 안면부의 공급밸브에는 공기를 차단할 수 있는 PUSH 버튼이 있을 것 ○ 안면부와 공급밸브는 One-Touch 형식으로 탈/부착이 가능한 구조일 것 ○ 안면부의 머리조절끈은 그물 식으로 설계 되어 착용감이 뛰어나고, 조절끈 부위는 꼬이지 않는 구조로 되어있을 것 ○ 안면부는 면체공급밸브 및 중앙호스 연결구를 포함 할 것. ○ 안면부 작동형식은 양압식(POSITIVE PRESSURE)일 것 ○안면렌즈의 재질은 충격에 강한 폴리카보네이트일 것.
구성품	없음
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

품 명	보조마스크(45분용)	구매수량	16개
용 도	화재 및 인명구조현장에서 대원이 착용한 공기호흡기에 연결하여 유독가스에 질식될 위험에 처해있는 피구조자에게 독립된 공기를 공급해 주는 반면형 음압식 호흡장비
성 능 및 규 격	○ 디멘드밸브, 중압호스, 연결커플링, 반면형 안면부로 구성될 것 ○ 디멘드형 작동방식 구조일 것 ○ 마스크의 전면에는 질식자를 위한 인공호흡용 누름버튼이 있을 것 ○ 스트랩(머리 조절끈)은 조절 및 조임이 가능한 구조일 것 ○ 중압호스는 구조자가 피구조자를 부착하는데 지장이 없도록 충분한 길이를 갖출 것 ○ 공기호흡기와 동일한 형식승인본호(동일규격 현식변경 전 형식승인번호 포함)로 상호연결 및 호환 사용이 가능 할 것 □ 규 격 ○ 호기저항 : 30ℓ/min에 대하여 7.1mmH20이하, 150ℓ min에 대하여 51mmH20이하일것 ○ 중압호스 : 900±5mm
구성품	없음
기 타	※ 사후관리(A/S)를 위한 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서(공급 증명서) 제출 ※ 납품 후 2년간 품질보증(제품 결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)